# тел. (495) 311-50-50

Однокомпонентная грунт-эмаль по металлу "СЕВЕРОН"

• нанесение при отрицательных температурах до минус 25°С

• нанесение при относительной влажности воздуха до 100%

• быстрое время высыхания получаемых покрытий (до 4 часов)

• высокая технологичность при проведении антикоррозионных

или огнезащитных работ

Назначение: однокомпонентная силикон-акриловая краска по морозу СЕВЕРОН предназначена как самогрунтующееся покрытие для защиты от коррозии стальных конструкций, эксплуатирующихся в условиях промышленной атмосферы зон умеренного и холодного климата. Наносится при температуре от -25°С и высокой относительной влажности воздуха. Предназначена как самогрунтующееся антикоррозионное покрытие для антикоррозионной защиты стальных (в том числе оцинкованных), бетонных и железобетонных конструкций. Образует водостойкое и химостойкое антикоррозионное покрытие, которое выдерживает длительное воздействие пресной и морской воды (до 70°С), сухих минеральных солей и щелочей, их концентрированных водных растворов.

Область применения: однокомпонентная силикон-акриловая грунт-эмаль СЕВЕРОН применяется для защиты от коррозии, создает атмосферностойкое покрытие, обладающее стойкостью к ультрафиолету. Имеет высокую стойкость к маслам и бензинам, действию смазок, моющих средств. Рекомендуется для антикоррозионной защиты внутренних поверхностей судовых трубопроводов, балластных танков, оборудования систем водоснабжения, водоочистки, пожаротушения, технологических трубопроводов, каркасов градирен, вагонов-минераловозов, хранилищ минеральных удобрений и т.п.

Условия применения:  однокомпонентная силикон-акриловая грунт-эмаль СЕВЕРОН готова к применению. Перед применением тщательно перемешать. При необходимости разбавить растворителем (Р-4, ксилол, бутилацетат, 646) не более 1/5 по объему. Температурный диапазон нанесения краски от -25°С до +35°С.

Подготовка поверхности: обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной загрязнений.

Расход: 0,23 кг/м2.

Время высыхания: межслойная сушка в течении 1-2 часов.

Очистка инструмента: по окончании окрасочных работ инструмент промыть растворителем.

Меры предосторожности: тщательно проветрить помещение после окончания работ. Использовать индивидуальные средства защиты, допустим непродолжительный контакт с кожей.

Условия хранения: хранить в плотно закрытой таре, предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

Грунт-эмаль СЕВЕРОН образует химостойкое покрытие к различным сточным водам, в том числе с содержанием озона, слабых концентраций щелочей и кислот. Является водостойким и высокоизносостойким покрытием и предназначено для защиты от коррозии металлических и железобетонных конструкций, емкостей, водосточных желобов и трубопроводов, работающих в атмосфере холодной климатической зоны. Покрытие эксплуатируется при температуре от минус 60°С до плюс 100°С.

Покрытие имеет хорошие характеристики упругости при старении, улучшено путем добавления особой комбинации пигментов и наполнителей.

Таблица №1

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Связующая основа: | Акрил-каучуковая |
| Состав: | Однокомпонентная, готовая к применению |
| Плотность, удельный вес: | 1,35-1,40 г/м3, в зависимости от цвета |
| Сухой остаток: | 47-53% в зависимости от цвета |
| Условная вязкость эмали при температуре (20±0,5)°C по вискозиметру типа В3-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм: | 140-170 сек в зависимости от цвета |
| Степень перетира: | Не менее 50 мкм |
| Цвет: | RAL |
| Степень разбавления: | 10-15% от общего объема |
| Хранение (при +20°С): | Хранить в герметично закрытой таре до 6 месяцев. Вскрытую емкость плотно закрывать и как можно быстрее расходовать, в случае загустевания – разбавить |
| Разбавители: | Ксилол, бутилацетат, толуол |
| Нанесение: | Кистью, валиком, методами пневмо- и безвоздушного распыления |
| Количество слоев: | 2-4 в зависимости от агрессивности среды |
| Расход и толщина покрытия: | При рекомендуемой толщине покрытия 180-300 мкм Теоретический расход ~ 0,3-0,7 кг/м2 Разные поверхности имеют различные свойства и оказывают влияние на расход материала |
| Рабочая температура: | Не проводить работы при температуре ниже минус 25°С и выше плюс 35°С (температура воздуха и обрабатываемого объекта) |
| Время высыхания «до отлипа» (от минус 25°С до плюс 35°С): | От 90 до 15 мин соответственно. После высыхания «до отлипа» атмосферные осадки не влияют на качество покрытия. |
| Время высыхания до степени «3» по ГОСТ 19007 (минус 25°С – +35°С): | От 3 до 0,5 часа соответственно, до нанесения последующего слоя |
| Относительная влажность воздуха: | Допускается нанесение при 100% влажности |
| Влажная поверхность: | Допускается нанесение на влажную поверхность, в этом случае толщина первого слоя должна быть не более 30-40 мкм (сухого) |
| Ржавая поверхность стали: | Допускается нанесение по плотно держащейся ржавчине до 30 мкм |
| Старые покрытия: | Допускается нанесение по плотно держащимся старым покрытиям |
| Совместимость: | Совместима с эпоксидными, алкидными, полиуретановыми и др. системами |
| Объемное электросопротивление, МОм/см2: | 3 |
| ТУ 2388-002-81212828-2013 |  |

Покрытие набирает оптимальные физико-механические и защитные свойства после выдержки при температуре (20±2)°С – не менее 8 суток.

Таблица №2

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид покрытия | Однородная матовая или полу глянцевая поверхность без посторонних включений |
| Износостойкость покрытия по ГОСТ 20811-75 (метод А) | 3,3 кг/мкм |
| Прочность плёнки при изгибе | не более 1 мм |
| Адгезия, по ГОСТ 15140-78 метод 2 | не более 1 балл |
| Прочность плёнки при ударе | не менее 50 см |
| Укрывистость высушенного покрытия | не более 60 г/м2 |
| Твёрдость по маятниковому прибору М-3 | не менее 0,3 усл. ед. (покрытие набирает твердость в течение 15-20 суток) |
| Стойкость плёнки к статическому воздействию 3% раствора NаСl при (50±5)°С, толщина слоя 150 мкм | не менее 48 часов |
| Стойкость плёнки к статическому воздействию 30 % раствора едкого натра при (50±5)°С, толщина слоя 400 мкм | не менее 48 часов |

Предварительная подготовка:

Подготовка является решающим фактором для срока службы антикоррозийного покрытия!

Таблица №3

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Cталь | Основание должно быть очищенным от пыли, смазочных материалов (жира), масла, силикона. |
| Оцинкованная сталь | Поверхность должна быть чистой и свободно от загрязнений. При атмосферных воздействиях, в зависимости от величин атмосферной и химической нагрузок, возможно протекание различных коррозионных процессов (рыхлая ржавчина) и выделение солей. |
| Алюминий | Основание очищают от белой «чумки» |
| Старые покрытия | Адгезию и несущую способность лучше проверять путем пробного нанесения. Отслаивающиеся, растрескавшиеся и покрытия с плохой адгезией необходимо удалить. |

Нанесение:

Таблица №4

| Безвоздушный краскопульт | Кистью и валиком |
| --- | --- |
| сопло 421* для мелких деталей металлоконструкций, 631* для крупных деталей металлоконструкций. Длина факела 40-50 см. * первая цифра – угол распыления, вторая цифра – диаметр сопла | В консистенции поставки. Кистью под легким давлением распределяют непрерывно и без длительных задержек, чтобы не растворять предыдущие слои. Нужно иметь в виду, что подрастворение предыдущего слоя покрытия может сокращать толщину защитной пленки. При нанесении кистью или валиком толщина сухой пленки в различных местах будет отличаться, поэтому предпочтительнее нанесение безвоздушным краскопультом. |

Техника безопасности:

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Эксклюзивный производитель

ЛКМ необычных цветов

для промышленности  России

ООО «АЛЬП ЭМАЛЬ»

■ Россия, 117587, Москва                                 ■ Тел.: +7(495)311-50-50                               ■ Почтовый адрес 117186               ■ E-mail: 3115050@mail.ru

ул. Варшавское шоссе, 122                               факс  +7(495)311-50-50                                ул. Нагорная, 15, корп. 8                 www.color-paints.ru